Duragear

Beskrivelse:

Fuldsyntetisk , type DIN 51717 CLP,  EP Type serie af smøremidler som er specielt velegnede til smøring af stationære gear og transmissioner.  Duragear er opbygget på nøje udvalgte  syntetiske kulbrinter af typen

PAO, polyalphaolefiner, der er velegnet for kontinuerlige badtemperaturer på op til 120 °C.

Anvendelse:

## Til de fleste lukkede stationære gear /  transmissioner.

#### Blander sig perfekt med mineralolier, men  det anbefales altid at skylle systemet før påfyldning af ny gear olie samt at skifte oliefilter inden påfyldningen af Duragear.

##### Anbefales bl.a. hvor der kræves udvidede smøreintervaller.

## Specifikationer:

DIN 51517 Part 3 CLP type Oil

Pour point  <  ÷ 40 °C

Kompatibelt med de fleste klassiske pakningsmaterialer

FZG-EP slidtest : lasttrin 12 passeres OK.

Egenskaber:

Langt  længere levetid end mineralolie baserede gearolier.

Den gode flydeevne ved lave temperaturer for øger  energibesparelserne i økologiregnskabet,  og letter  start op  og tilsikrer øjeblikkelig fremførelse af smøremiddel til alle smøresteder.

Naturligt lave friktionsegenskaber reducerer energitab  i gear og transmissioner og lavere olietemperatur.

Har naturligt højt og meget stabilt viskositets index i hele oliens levetid og  gode antiskum egenskaber.

Typiske produktdata:

| Metode | Karakteristik ISO Nr: | 150 | 220 | 320 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM D4052 | Vægtfylde v/15°C | 0,870 0.871 0.878 0.896 | 0,871 309 452 | 0,878 | 0,896 |
| ASTM D445 | Viskositet v/ 40°C mm²/s v/ 100°C mm²/s | 150 24,7 | 209 26,8 | 309 36 | 452 50 |
| ASTM D2270 | Viskositetsindex | 193 | 163 | 162 | 169 |
| ASTM D92 | Flammepunkt COC °C | 200 | 230 | 236 | 239 |
| ASTM D97 | Flydepunkt °C | <÷45 | <÷42 | <÷42 | <÷42 |
| ASTM D874 | Sulfateret askeindhold i vægt % |  |  |  |  |
| ASTM 2896 | TAN mg KOH/gram | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ASTM 1500 | Farve |  |  |  |  |
| CEC L 40 A 93 | Noack volatility |  |  |  |  |
| ASTM D4741 / CEC L 36 A 90 | HTHS |  |  |  |  |

Import:  www.reinhardoil.dk                                                                   Reinhard Oil/SQ 2004-06-04-F